XIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DA UNAERP CAMPUS GUARUJÁ

Prevenção e Remediação de Catástrofes Ambientais

Desempenho de soldadores em qualificação: 
aspectos humanos e diferenças entre chapas e tubos

Ivair de Oliveira Ferreira

Engenheiro Mecânico, Mestrando em Engenharia Mecânica

ivairdoliveira@hotmail.com

Valdete de Lima Ank Morais

Psicóloga e Mestre em Linguística

UNISANTOS e INSPEBRAS

valdete@inpebras.com.br

Guilherme Geada Sampaio

Inspetor de Soldagem Nível 2 (ASME B31.1) e Diretor Comercial

INSPEBRAS – Praia Grande

guilherme@inspebras.com.br

Willy Ank de Morais

Professor do curso de Engenharia Civil e do Mestrado em Engenharia Mecânica

UNAERP Campus Guarujá e da UNISANTA

w.morais@unaerp.br

Seção 4. Monografias, artigos científicos  e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), sobre outros temas e relacionados a qualquer curso.

Este simpósio tem o apoio da Fundação Eduardo Lee.

Resumo

A soldagem é o mais importante processo industrial de união de materiais. Para isso, diversos processos e técnicas de soldagem podem ser empregas com o objetivo de obter uma junta soldada que crie condições de continuidade entre os materiais unidos. Porém, apesar dos avanços, os processos de soldagem ainda dependem da habilidade dos operadores que executam os trabalhos de soldagem. Dentro deste contexto, este trabalho apresenta vários resultados práticos obtidos em ensaios de qualificação de soldadores a partir dos quais, pode ser observado como a habilidade natural dos soldadores influencia o resultado final da operação de soldagem, conforme observado pelos resultados dos testes. Também analisa e comenta a importância do acompanhamento psicológico destes profissionais como um meio para a prevenção e remediação de uma situação de risco no processo de soldagem.

Palavras-Chave: Soldagem; Soldadores; Qualificação; Inspeção Visual; Ensaio de Dobramento.

Summary

Welding is the most important industrial process for joining materials. To do this, many welding processes and techniques may be used in order to obtain a welded joint which creates a continuity condition between the joined materials. However, despite advances, welding processes still depend on the ability of operators who perform the welding work. In this context, this work presents a number of practical results from welders’ qualification tests from which can be seen as the natural ability of welders influences the final result of the welding operation, as noted by the test results. It also analyzes and comments on the importance of the psychological support to these professionals as a mean to the prevention and remediation of a hazardous situation in the welding process.

Keywords: Welding; Welders; Qualification; Visual Inspection; Bending test.

1. Introdução

A soldagem é uma técnica de construção, feita de várias formas e aplicando vários métodos (ASM Handbook, 1993). Visa obter peças contínuas de metais e/ou ligas, sendo o mais importante processo industrial de fabricação de peças metálicas. Processos de soldagem e processos afins são também utilizados na recuperação de peças desgastadas, para a aplicação de revestimentos de características especiais sobre superfícies metálicas e para corte (MODENESI ET AL., 2007 e GEARY, 2013).

O sucesso da soldagem está associado a diversos fatores e, em particular, com a sua relativa simplicidade e flexibilidade operacional. Por outro lado, apesar desta simplicidade, não se pode esquecer que a soldagem pode ser muitas vezes um processo “traumático” para o material, envolvendo, em geral, a aplicação de uma elevada densidade de energia em um pequeno volume do material, o que pode levar a importantes alterações estruturais e de propriedades dentro e próximo da região da solda (MORAIS ET AL., 2009 e CALLISTER JUNIOR, 2008).

O desconhecimento ou a simples desconsideração das implicações desta característica fundamental pode resultar em problemas inesperados e, em alguns casos, graves (MODENESI ET AL., 2007 e WAINER, 1992). Estes problemas podem se refletir tanto em atrasos na fabricação ou em gastos inesperados, quando o problema é prontamente detectado, ou mesmo em perdas materiais e, eventualmente de vidas, quando o problema é levado às suas últimas consequências.

Treinamentos para soldadores oferecerem os conhecimentos e aprimoram as habilidades necessárias para que estes profissionais possam executar uma junta soldada. Porém um soldador somente poderá fazer uma soldagem de responsabilidade, se o mesmo passar em um exame de qualificação de soldador (AWS, 2010). Este exame visa verificar se o mesmo consegue executar a soldagem, seguindo todas as variáveis definidas na Especificação do Procedimento de soldagem (EPS) - documento que descreve todas as variáveis e condições essenciais para obter uma junta soldada metalúrgica e estruturalmente adequada.

A habilidade e técnica necessárias para executar adequadamente uma EPS depende dos soldadores, das horas de prática com o processo e da familiaridade do soldador com o processo a ser empregado e com o produto a ser soldado. Para apresentar um cenário neste aspecto, este trabalho descreve os resultados de qualificação de 643 testes de qualificação de soldadores, todos realizados no Centro de Soldagem da INSPE///BRAS.

2.  Materiais e métodos

Os resultados apresentados, obtidos na qualificação de soldadores no Centro de Soldagem da INSPE///BRAS, abrangem um total de 643 qualificações de soldagem realizadas em um período de 14 meses (Fev./2013 a Ago./2014 ou 575 dias). O grande número de qualificações avaliadas só foi possível de ser obtida pela facilidade oferecida pelas instalações empregadas que permitem qualificar até 36 soldadores por dia. As qualificações são feitas repassando ao soldador (a) a EPS em questão e solicitando ao mesmo soldar uma amostra, conforme a norma aplicável. Durante esta soldagem são avaliadas, por um inspetor de soldagem nível 1, as seguintes condições:

- Se o soldador(a) está seguindo as diretrizes da EPS na soldagem de uma amostra do material a ser examinada;

- Se o depósito de solda possui qualidade adequada (exame visual), neste caso uma vez aprovada a solda o processo de exame da junta obtida na qualificação segue para avaliação por dobramento;

- Se amostras de dobramento, retiradas conforme as normas aplicáveis, dobram sem apresentar trincas fora do permissível pelas normas (geralmente 3,15mm de comprimento)

Assim, as variáveis que foram avaliadas ao longo do período destacado e que estão relatadas neste trabalho foram:

- Tipo de produto soldado (chapa ou tubo);

- Aprovação no exame visual e em testes de dobramento;

- Tipo de material de adição;

- Posição de soldagem.

O mercado de soldadores profissionais ainda é tradicionalmente masculino, mas o número de mulheres que estão participando desta atividade vem crescendo nos últimos anos. Atualmente o número de soldadoras profissionais que participaram de testes de qualificação no Centro de Soldagem da INSPE///BRAS aproxima-se de 10%.

Apesar de comparações não serem representativas, devido à diferença no tamanho das amostras entre soldadores e soldadoras, percebe-se que as soldadoras apresentam um desempenho no ensaio de dobramento melhor do que os soldadores. O desempenho no ensaio de dobramento é diretamente influenciado pela integridade geométrica/ mecânica (ausência de defeitos) e metalúrgica (ausência de fases frágeis) internas da junta soldada.

3. Resultados e Discussão

3.2 Tipo de Produto

O desempenho visual das soldas em chapas é melhor do que em tubos e, soldas visualmente adequadas em chapas possuem melhor integridade estrutural, conforme mostrado na Tabela 1.

|  | Resultados no Exame Visual de soldagem |  |  | Resultados no Exame de dobramento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APROVADO | REPROVADO | Total | APROVADO | REPROVADO | Total |
| Chapas | 85% | 15% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Tubos | 72% | 28% | 100% | 89% | 11% | 100% |
| TOTAL | 74% | 26% | 100% | 89,7% | 10,3% | 100% |

Tabela 1. Resultados da qualificação de soldadores por tipo de produto.

Nestes dados deve-se ressaltar que a quantidade de soldadores testados para tubos é maior (90%) do que para chapas (10%), mas a quantidade possui relevância estatística. Além disso, normalmente os soldadores que buscam o certificado de qualificação para chapas são menos experientes do que os soldadores para tubos.

Isso faz com que os números mostrados reflitam ainda mais intensamente a dificuldade na soldagem de tubos, pois se os mesmos soldadores, que participaram do processo de qualificação de chapas, também fossem submetidos ao processo de qualificação para tubos, os números na qualificação de soldagem de tubos seriam piores do que os mostrados na Tabela 1.

3.2 Tipo de Metal de Adição

A variação no desempenho visual empregando diferentes tipos de ligas de adição ilustra o efeito da familiaridade dos soldadores (as) com o aço carbono. Esta questão está apresentada na Tabela 2, para os resultados visuais. Na Tabela 3 estão apresentados os resultados para os ensaios de dobramento.

|  | Resultados no Exame Visual de soldagem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APROVADO | REPROVADO | Total |
| Aço Carbono | 83% | 17% | 100% |
| Aço Inoxidável | 40% | 60% | 100% |
| Incone (liga de Níquel) | 17% | 83% | 100% |
| TOTAL | 74% | 26% | 100% |

Tabela 2. Resultados do exame visual na qualificação de soldadores por tipo de metal de adição.

|  | Resultados no Exame de dobramento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APROVADO | APROVADO | APROVADO |
| Aço Carbono | 89% | 89% | 89% |
| Aço Inoxidável | 93% | 93% | 93% |
| Incone (liga de Níquel) | 100% | 100% | 100% |
| TOTAL | 89,7% | 89,7% | 89,7% |

Tabela 3. Resultados de ensaios de dobramento na qualificação de soldadores por tipo de metal de adição.

3.3 Posição de Soldagem

A soldagem de tubos, realizada na posição 6G (tubo a 45° estático) é a posição que demanda maior habilidade e tempo dos soldadores(as). A tabela 4 ilustra com a dificuldade na posição de soldagem impacta no tempo necessário para executar uma junta soldada, ainda que durante um ensaio de qualificação de soldador.

| Posição | Mín. | Méd. | Máx. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1G | 0:40 | 0:45 | 0:50 |
| 2G, 3G, 4G | 0:45 | 2:52 | 4:30 |
| 6G | 0:55 | 2:10 | 4:50 |
| Total Geral | 0:40 | 2:13 | 4:50 |

Tabela 4. Tempo (HH:MM) na execução da soldagem de amostras aprovadas nos exames visuais e de dobramento.

3.4 A colaboração da psicologia

Prevenção e remediação de catástrofes ambientais envolvem necessariamente a relação do homem com seu ambiente, o que torna o tema relevante para a Psicologia, ocasionando o cuidado da saúde de forma ampliada. As catástrofes dentro do processo de soldagem, sem causas naturais, podem resultar em danos pessoais, materiais e ambientais, ficando nítidas as consequências de ações do ser humano e seus efeitos físicos e emocionais.

A intensidade das catástrofes depende muito do grau de da habilidade dos operadores que executam os trabalhos de soldagem; as condições desta operação no ambiente em questão e o conhecimento dos soldadores sobre os riscos ocasionados por sua profissão. A seleção e organização de informações ambientais permitem uma tomada de decisão para uma ação inteligente na prevenção e remediação de uma situação de risco no processo de soldagem. A percepção do ser humano admite a interferência nos juízos que o mesmo realiza sobre o ambiente (KUHNEN, 2009) e, consequentemente, em possíveis mudanças no meio de soldagem.

A comunidade de soldadores bem informada poderá ser capaz de agir prevenindo e minimizando os riscos tanto pessoais, quanto materiais e suas consequências ambientais, como também trabalhando o valor emocional para as pessoas, devido ao impacto negativo de ocasionado por uma catástrofe. Segundo Bindé (2006), o conhecimento do psicólogo em diferentes campos o permite ao mesmo que possa garantir o suporte às pessoas, neste caso aos profissionais de soldagem, ou seja, o fortalecimento desta comunidade de pessoas.

4. Conclusões

Os dados mostrados ilustram como é variável o desempenho de soldadores(as) profissionais em função do tipo de produto, metal de adição e posição de soldagem. Genericamente falando, a soldagem de tubos estáticos com aço inoxidável representa um maior desafio a estes profissionais do que qualquer soldagem em chapas de aço carbono. Esta pesquisa também ilustrou a importância acerca do acompanhamento psicológico como forma de auxiliar a prevenção e remediação em situações de riscos, danos e catástrofes no processo de soldagem.

5. Referências Citadas e Selecionadas

ASM Handbook Volume 06: Welding, Brazing and Soldering, vol. 06, Materials Park, 1993.

ASME Sec. II, Part C. SFA-5.20/SFA-5.20M. Standard Specification for carbon steel electrodes for flux cored arc welding, AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, 2010.

ASTM A572/A572M:15. Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel, AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2015.

AWS D1.1/D.1.1M. Structural Welding Code – Steel (Approved as American National Standard), AMERICAN WELDING SOCIETY, 2010.

AWS A5.1/A5.1M. Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding. AMERICAN WELDING SOCIETY, 2004.

BINDÉ, P. Perspectivas de investigação em Psicologia das emergências e dos desastres na América Latina. In: I Seminário Nacional de Psicologia das Emergências e dos Desastres: Contribuições para a Construção de Comunidades mais Seguras, 2006, Brasília. Anais... Brasília: Finatec/UNB, 2006. p. 103-108.

CALLISTER JUNIOR; W. D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Traduzido por Sérgio Murilo Stamile Soares. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros técnicos e científicos, 2008.

GEARY, D. Soldagem. 2.ed. São Paulo, SP: Bookman, 2013.

KUHNEN, A. Meio ambiente e vulnerabilidade: a percepção ambiental de risco e o comportamento humano. Geografia, Londrina, v. 18, n. 2, 2009. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/viewArticle/3287>. Acesso dez/2010.

MODENESI, P. J.; MARQUES, P. V.; BRACARENSE, A. Q. Soldagem Fundamentos e Tecnologia. Universidade Federal de Minas Gerais. Departamento de Engenharia Metalúrgica. Belo Horizonte, 2007.

MORAIS, W. A.; MAGNABOSCO, A. S; NETTO, E. B. M. Metalurgia Física e Mecânica Aplicada. 2. ed. São Paulo: ABM, 2009.

WAINER, E. Soldagem: processos e metalurgia. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 1992.