# XVII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS

# DA UNAERP - CAMPUS GUARUJÁ

Aplicação de PRFV em Ambientes Industriais com Alto Índice de Agressividade Corrosiva

Bruno Pascotto Russo¹; Marcelo Tavares Saitta²; Ranieri Pereira Rodrigues³; 
Reinaldo Garcia Filho4; Weslley da Silva Cavalcante Frota5; Willy Ank de Morais6

1 Universidade Santa Cecilia (UNISANTA). Santos, São Paulo, Brasil. Discente. pascottobruno@gmail.com

2 Universidade Santa Cecilia (UNISANTA). Santos, São Paulo, Brasil. Discente.

marcelotsaitta@gmail.com

3 Universidade Santa Cecilia (UNISANTA). Santos, São Paulo, Brasil. Discente. ranieri.pereira.rodrigues@gmail.com

4 Universidade Santa Cecilia (UNISANTA). Santos, São Paulo, Brasil. Discente. reinaldo.2.garcia@hotmail.com

5 Universidade Santa Cecilia (UNISANTA). Santos, São Paulo, Brasil. Discente. weslley_s.cavalcante@hotmail.com

6 Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Guarujá, São Paulo, Brasil. Pesquisador e docente.

willyank@unisanta.br

Este simpósio tem o apoio da Fundação Fernando Eduardo Lee

Engenharia de Produção: Engenharia do Produto.

Formato: artigo

Apresentação: oral (apresentação em slides por meio do Google Meet)

RESUMO

Há décadas o aço tem sido utilizado, abrangentemente, em estruturas de ambientes industriais. Porém, com o avanço tecnológico e com o descobrimento de novos materiais, foram desenvolvidas novas soluções para minimizar custos de manutenção e prolongar a vida útil destas estruturas. Dentre os materiais utilizados neste contexto, estão os compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras de vidro, que apresenta características mecânicas similares aos aços estruturais aliada a uma melhor resistência a corrosão em ambientes industriais. Tais características tornam estes compósitos, também conhecidos como plástico (ou polímero) reforçado com fibras de vidro (PRFV), aptos a substituir o aço tanto em estruturas quanto em tubulações, sem prejuízo ao desempenho mecânico do projeto. A grande atratividade dos produtos de PRFV é sua maior vida útil, oriunda de uma menor degradabilidade corrosiva e também pelo fator financeiro, pois um componente ou estrutura em PRFV já vem pré-montada e pintada, sem necessidade de mão de obra de soldagem e pintura ‘in loco’, que muitas vezes seria exposta a ambientes agressivos e de grande periculosidade. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é estudar a viabilização na utilização do PRFV em ambientes industriais em lugar ao aço, mostrando as características desta substituição de forma integrada, com destaque às condições técnicas, econômicas e de segurança envolvidas.

Palavras-chave: PRFV; Seleção de materiais; Ambiente corrosivo.

ABSTRACT

Steel has been used extensively in industrial environments for decades. However with the advance of technology and the discovery of new materials, new solutions have been developed to minimize maintenance and extend the useful life of these structures. Among the materials used in this context, there are polymeric matrix composites reinforced with glass fibers, which have mechanical characteristics similar to the existing steels combined with a better resistance to corrosion in industrial environments. Such characteristics make these compounds, also known as plastic (or polymer) reinforced with glass fibers (GFRP) which is able to replace steel in structures and pipes, without harming the mechanical performance of the project. The great attractiveness of FRP products is their longer useful life when comparing with steel, resulting from less corrosive degradability and due to the financial factor, since a FRP component or structure comes pre-assembled and painted, without the need for welding and painting labor in the working place, which would often be exposed to aggressive and highly dangerous environments. Therefore, the objective of this work is to study the make feasible the use of GFRP in industrial environments instead of steel, showing the characteristics of this substitution in an integrated manner, with emphasis on the technical conditions, protection and safety involved.

Key-words: GFRP, selection of materials, corrosive environment.

- INTRODUÇÃO

Os metais são materiais de engenharia muito versáteis, além de ser resistentes e fortes (CHAWLA, 2012). São atraentes como materiais de matriz em um compósito. Possuindo uma tensão a fratura da matriz maior que a dos materiais comuns de fibra (ROESLER et al., 2007).

Tais materiais podem ser utilizados em altas temperaturas de serviço do que os metais comuns; além disso, o reforço pode melhorar a rigidez específica, resistência específica, resistência à abrasão, resistência à fluência, condutividade térmica e estabilidade dimensional (CALLISTER e RETHWISCH, 2015). Pelo fato de ser necessário o processamento em altas temperaturas, isso, se torna uma das desvantagens do CMM (ROESLER et al., 2007).

Uma aplicação exclusiva CMM está no uso do fio supercondutor de um reator de fusão, com composto intermetálico Nb3Sn que possui propriedades supercondutoras, entretanto é quebradiço. Para produzir o fio Nb3Sn usa-se o fio de nióbio puro com cobre envolta dele, assim formando um fio com os dois compósitos, mostrado na Figura 1 (ASKELAND et al., 2010).

Figura 1 – Fabricação de fios supercondutores compostos: (a) O fio de Nb é envolvido com Cu. (b) O estanho é banhado no fio composto Nb-Cu. (c) O estanho difundido em Nb formando um compósito Nb3Sn-Cu.

Fonte: Askeland et al. (2010, p. 680)

Matrizes poliméricas imputam características notáveis em conjunto com as fibras do compósito, uma delas é a resistência específica elevada, que consiste na razão entre a resistência do material e sua densidade, como visto no Quadro 1.

Quadro 1 – Comparação entre a resistência e densidade dos compósitos e outros materiais de engenharia.

Fonte: Santos e Bichara (2015 p.17).

Outra característica que torna a escolha do compósito de matriz polimérica justificável é a rigidez específica, que faz uma comparação entre a densidade do material e sua rigidez, tendo à característica de ter uma rigidez próxima a apresentada pelos metais, porém com um quinto do peso (SANTOS e BICHARA, 2015).

Quando adicionado aditivos fotoestabilizantes, antioxidantes, antiácidos e desativadores de metais, a matriz polimérica é estabilizada de certa forma em que a degradação do material polimérico é retardada, diminuindo a suscetibilidade do material a agentes ambientais, poluição, intempéries (MANO, 2009).

- OBJETIVOS

Este presente trabalho tem o objetivo de comprovar o uso do PRFV ao invés de estruturas metálicas no ambiente industrial à fim de reduzir os gastos com manutenção, garantindo a segurança do trabalhador.

- FIBRAS DE VIDRO

A fibra de vidro é exclusivamente um compósito constituído por fibras de vidro, podendo se contínuas ou descontínuas (CALLISTER e RETHWISCH, 2015). “As fibras de vidro comuns são baseadas em sílica (50% ~ 60% Si02) e contêm uma série de outros óxidos de cálcio, boro, sódio, alumínio e ferro” (CHAWLA, 2012). As composições de algumas fibras de vidro mais utilizadas são apresentadas na Tabela 1. Maior parte da fibra de vidro contínua produzida é o tipo E (MORTENSEN, 2007), por causa principalmente por suas aplicações elétricas (BRIGANTE, 2014).

Algumas vantagens do vidro – E em relação aos outros materiais segundo Brigante (2014):

- Relação entre elevada resistência à tração

- Estabilidade dimensional: o vidro não diminui ou aumenta com diferentes condições ambientais.

- Elevada resistência térmica;

- Baixa absorção de umidade;

- Elevada resistência ao fogo.

Tabela 1 – Composições químicas aproximadas de algumas fibras de vidro (%).

| Composição | E – vidro | C – vidro | S – vidro |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 55,2 | 65,0 | 65,0 |
| Al2O3 | 8,0 | 4,0 | 25,0 |
| CaO | 18,7 | 14,0 | - |
| MgO | 4,6 | 3,0 | 10,0 |
| Na2O | 0,3 | 8,5 | 0,3 |
| K2O | 0,2 | - | - |
| Li2O3 | 7,3 | 5,0 | - |

Fonte: Adaptado de Mortensen (2007, p. 417).

As características da superfície das fibras de vidro são extremamente importantes, pois falhas são facilmente introduzidas a superfície, e essas falhas podem afetar as propriedades de tração (CALLISTER e RETHWISCH, 2015). Além disso, o vidro pode preservar suas propriedades mecânicas, até 50% de sua capacidade de resistência sob temperatura de 375ºC e 25% em temperatura de 538ºC (BRIGANTE, 2014). Outra propriedade, o modulo de elasticidade, é relativamente baixo para fibras de vidro comparando com as fibras de carbono ou aramida, (MALLICK, 2018). Conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Propriedades de algumas fibras selecionadas usadas em CMP.

| Fibras | Diâmetro do Filamento (µm) |  | Densidade (g/cm3) | Módulo de Elasticidade (GPa) | Resistência a Tração (MPa) | Tensão de Falha (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidro – E |  | 10 | 2,54 | 72,4 | 3450 | 4,8 |
| Vidro – S |  | 10 | 2,49 | 86,9 | 4300 | 5,0 |
| T – 300 (PAN carbono) |  | 7,0 | 1,76 | 230 | 3650 | 1,5 |
| AS-4 (PAN carbono) |  | 7,1 | 1,79 | 231 | 4410 | 1,7 |
| IM -7 (PAN carbono) |  | 5,2 | 1,78 | 276 | 5516 | 1,9 |
| M – 55J (PAN carbono) |  | - | 1,91 | 540 | 4020 | 0,8 |
| P120 (pitch carbono) |  | - | 2,16 | 823 | 2200 | 0,3 |
| Kevlar 49 (aramida) |  | 11,9 | 1,45 | 131 | 3620 | 2,8 |

Fonte: Adaptado de Mallick (2018, p. 5).

A fibra de vidro tem como principal característica melhorar as propriedades mecânicas dos materiais, e essas propriedades podem ser alcançados com reforços de fibra de vidro. Tabela 3 apresenta essas propriedades de acordo com Soares (2009).

Tabela 3 – Propriedades Mecânicas da Fibra de Vidro

| Resistência à Tração | 100.000 (psi) |
| --- | --- |
| Modulo de Young | 3.000(ps1) |
| Recuperação Elástica | 10% |
| Resistência Específica | 76 km |
| Coeficiente de Expansão | 40 – 60 x 10-7 (ºF-1) |
| Condutividade Térmica | 8 x 10 -5 (cal/sec/cm2/ºC) |
| Calor Específico | 0,16 – 0,2 |
| Gravidade Específica | 2,5+ |

Fonte: Adaptado de Soares (2009, p.10).

Segundo Soares (2009), existem 12 características que são mais relevantes sobre fibra de vidro:

- Leveza: partes de plásticos reforçados ajudam a economizar peso comparado às partes de aço (até 30% mais leves) com propriedade termo-mecânica semelhantes.

- Reciclagem: Devido a métodos técnicos diferentes, reciclagem de fibra de vidro é agora possível, como também a reciclagem de termoplásticos ou reforços de vidro de thermoset.

- Não apodrecimento: Filamento de vidro não deteriora e não apodrece. Não é afetado pela ação de insetos e roedores.

- Baixa condutividade térmica: Esta característica é altamente estimada na indústria de construção civil, onde o uso de compostos de fibra de vidro torna possível eliminar passagens térmicas possibilitando economia de calor.

- Higiene: não é poroso

- Resistência alta a agentes químicos: Quando combinada com resinas apropriadas, compostos com esta característica podem ser feitos de filamento de vidro.

- Força mecânica: Filamento de vidro tem uma resistência específica mais alta (resistência à tensão/massa volumétrica) do que a do aço. Esta característica é o ponto de partida para o desenvolvimento de fibra de vidro para produzir compostos de alto desempenho.

- Características elétricas: Suas propriedades como um isolador elétrico excelente, até mesmo a espessuras pequenas, combinadas com sua força mecânica e comportamento a temperaturas diferentes, formou a base das primeiras aplicações para o filamento de vidro.

- Compatibilidade com matriz orgânica: A habilidade da fibra de vidro para aceitar tipos deferentes de tamanho cria uma liga entre o vidro e a matriz, possibilitando que seja combinada com muitas resinas sintéticas, como também, com certas matrizes minerais (gesso, cimento).

- Incombustibilidade: Como um material mineral, fibra de vidro é naturalmente incombustível. Nem propaga nem mantêm uma chama. Quando exposta ao calor, não emite fumaça nem produtos tóxicos.

- Permeabilidade de Dielétricos: Isto é essencial em aplicações como radomes, janelas eletromagnéticas etc.

- Integração de funções: Material composto de fibra de vidro pode ser usado para produzir partes de uma peça que integram várias funções e substituir diversas partes montadas.

- JUSTIFICATIVA DA FIBRA ESCOLHIDA

A fibra de vidro foi escolhida com base em suas propriedades mecânicas. Pois essa fibra apresenta elevada resistência à tração, estabilidade dimensional (o vidro não se altera com diferentes condições ambientais) e elevada resistência térmica. Além de ser mais acessível economicamente em relação às outras fibras. Além disso, a fibra de vidro possui uma característica que é melhorar as propriedades mecânicas dos materiais quando utilizado com reforço fibroso.

- POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV)

O polímero reforçado com fibra de vidro foi categorizado em quatro gerações, sendo elas a primeira na década de 40, a segunda ocorrendo na década de 60, já a terceira nas décadas de 70 e 80 e a quarta geração se iniciando na década de 90. (PALUCKA e VINCENT, 2002).

Com o desenvolvimento de polímeros na década de 40, foi verificado que estes por mais fortes que sejam, eram também frágeis e quebradiços, então por este motivo os engenheiros da época buscaram soluções para resolver o problema de fragilidade deste material, perceberam que ao imergir fibras na matriz de materiais poliméricos de baixa resistência, estas tinham a capacidade de absorver parte do estresse, acrescentando rigidez ao material e gerando um material compósito mais resistente, além do fato de que a matriz polimérica protege as fibras, evitando arranhões que poderiam causar o colapso dessas fibras sob baixas tensões. (LANDESMANN e SERUTI, 2015).

O primeiro processo de produção do polímero reforçado com fibra de vidro consistia na adição das fibras de vidro ao polímero fundido e esta mistura era então despejada em um molde, porém a distribuição da fibra na matriz polimérica não era homogênea, com isto foi necessário o desenvolvimento de novas técnicas para a adição destas fibras de maneira mais homogênea. (PALUCKA e VINCENT, 2002).

Além da questão da homogeneidade, as fibras de vidro eram danificadas no processo de cura da resina empregada na época, que exigia altas pressões para que ocorresse, houve a necessidade do desenvolvimento de resinas com cura às baixas pressões (PALUCKA e VINCENT, 2002). Existem várias resinas termofixas que podem ser empregadas com fibra de vidro, tais como: epóxi e fenol, melaminas e silicoses. (SOARES, 2009).

Algumas técnicas desenvolvidas facilitavam a produção, como a produção de folhas pré-impregnadas com fibra de vidro em uma matriz de resina com a cura parcialmente concluída, essa técnica também eliminava algumas etapas na produção, possibilitava o corte e a armazenagem antes da consolidação das peças, e por consequência destas facilidades, os plásticos reforçados com fibra de vidro foram os primeiros compósitos comerciais e ainda dominam o mercado até hoje. (PALUCKA e VINCENT, 2002).

Atualmente a utilização dos materiais compósitos reforçados com fibras naturais derivados de fontes sustentáveis tem crescimento notório, despertando interesse em áreas industriais automobilística, construção civil e esportiva, que visa à substituição dos materiais convencionais por materiais com melhores características mecânicas, amplas opções de modelagens e baixo impacto ambiental (MULINARI e SOUZA, 2014).

O plástico reforçado com fibra de vidro, quando comparado ao aço, tem excelente razão performance / preço e propriedades de intemperismo, possibilitando o relativamente fácil modelamento em formas complexas. (LIU et al. 2018).

- PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Atualmente a preocupação com o meio ambiente é um dos assuntos importantes e por isso que no caso dos compósitos de (PRF), as preocupações parecem ser uma barreira à sua viabilidade como material sustentável, pois sua produção é associada principalmente com a poluição do ar, a poluição atmosférica e sua acidificação, além de usar combustíveis fósseis. Outra preocupação é em ralação a sua capacidade de reciclagem que é limitada. Entretanto, avaliar o impacto ambiental dos compósitos de PRF em aplicações de infra-estrutura, especificamente por meio de análise do ciclo de vida, pode revelar benefícios diretos e indiretos mais competitivos que os materiais convencionais (JAIN e LEE, 2012).

A maioria dos compósitos não é biodegradável (FECHT 2019), além disso, são responsáveis por problemas ambientais, pois a fabricação desses compósitos tem petróleo como principal constituinte. O processamento do PRFV é complexo, pois a resina empregada dificulta seu reprocessamento e não é possível o seu derretimento ou remodelamento como a maioria dos plásticos. Como o compósito suporta altas temperaturas e com isso sofre carbonização, sem derreter (KEMERICK et al., 2013).

A Figura 2 representa alguns processos de reciclagem usando reprocessamento de compósitos poliméricos reforçados com fibra.  Mesmo com diferentes métodos de reciclagem de compósitos ainda são discutidos em detalhes, como também o efeito dos métodos de reciclagem nas propriedades dos materiais compósitos reciclados (BAJPAI e SINGH, 2019).

Figura 2 – Diferentes técnicas de reciclagem de compósitos PRF.

Os métodos importantes do processamento dos compósitos, a base de fibra, incluem reciclagem mecânica, reciclagem química e vários métodos de degradação, como degradação química, degradação hidrolítica e biodegradação. O método que está sendo pesquisado por alguns autores e a reciclagem separadamente, ou seja, reciclagem da fibra separadamente e reciclagem da resina de polímero, conforme indicado na Tabela 4 por (BAJPAI e SINGH, 2019).

Tabela 4 – Reciclagem de compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais.

| Fibra / Matriz | Métodos de reciclagem |  | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Compósito de cana de açúcar / polipropileno |  | Reciclagem Mecânica | O composto reciclado apresentou decréscimo na resistência à tração em comparação com o compósito original |
| Compósito de carbono / epóxi |  | Reciclagem eletroquímica (reciclagem de carbono de compósito carbono / epóxi) | Parâmetro do processo, como concentração de NaCl e corrente aplicada, influenciam as propriedades mecânicas do compósito reciclado, pois a fibra de carbono reciclada perde 20% de sua resistência à tração em comparação com a fibra de carbono original |
| Material polimérico de várias camadas |  | Reciclagem Micronização | A reciclagem reduziu a ductilidade do material compósito reciclado, mas a resistência à tração foi aumentada em 18,43% em comparação com o material compósito virgem |
| Compósito de polímero reforçado com fibra de carbono |  | Reciclagem Mecânica | A reciclagem mecânica é adequada para reduzir o GHS, as emissões, o uso de energia primária e a geração de resíduos em aterros |
| Compósito de polipropileno reforçado com fibra de sisal |  | Reciclagem Mecânica | O decréscimo no comprimento da fibra diminuiu a resistência mecânica dos compósitos desenvolvidos |
| Ácido polilático reforçado com fibra de linho |  | Reciclagem Mecânica | Peso molecular do compósito reciclado aprimorado devido a um maior número de ciclos de injeção |
| Compósito de cloreto de polivinila (PVC) reforçado com fibra de madeira |  | Reciclagem Mecânica | A adição da fibra de madeira ao PVC melhora sua capacidade de reciclagem e aumenta a resistência mecânica do compósito desenvolvido |

Fonte: Adaptado de BAJPAI e SINGH (2019, p. 252).

A reciclagem dos polímeros é classificada em quatro categorias: primária, secundária, terciária e quaternária (ROMÃO et al., 2009):

- Reciclagem primaria – segundo Spinace e Paoli (2005), consistem na conservação dos resíduos poliméricos, por um processo padrão equivalente os produtos originais produzidos com polímeros virgens.

- Reciclagem secundária – segundo Figueiredo et al., (2015), consiste na conservação dos descartes plásticos pós-industriais que podem ser empregados na produção de outros produtos.

- Reciclagem terciária – segundo Fonseca et al., (2014), consiste na condução total da despolimerização do PET aos monômeros e pode ser realizada pelos processos de hidrólise, glicólise, metanólise. Essa reciclagem também é conhecida como reciclagem química.

- Reciclagem quaternária – Segundo Moraes et al., (2010), consiste no processo tecnológico de produção de energia de resíduos poliméricos por incineração controlada.

“Hoje, a reciclagem química é exaustivamente usada por toda e qualquer indústria plástica para a reciclagem de resíduos Plásticos” (JIANG et al., apud BAJPAI, 2019, p. 254). O processo de reciclagem química e realizada sob altas temperaturas e com vários tipos de catalisadores (SPINACE e PAOLI, 2005), fazendo a decomposição da estrutura macromolecular dos polímeros e gerando um baixo peso molecular. Além disso, o processo de reciclagem química consome grandes quantidades de energia, resultando em produtos de baixo valor. (BAJPAI e SING, 2019).

Durante o processo de reciclagem a estrutura dos polímeros sofre uma alteração em sua estrutura, na qual sua matriz se converte em pequenas unidades de monômeros através de reações químicas (MA et al., apud BAJPAI, 2019, p. 254). A Figura 3 representa as reações químicas usadas na reciclagem química para converter o polímero reciclado em pequenas moléculas, como monômetros, oligômeros e outros compostos de hidrocarbonetos (KERSTING et al., 2012).

Figura 3 – Diferentes reações químicas da reciclagem química.

Fonte: adaptado de Bajpai e Singh (2019, p. 255).

4 MATERIAIS E MÉTODOS

No presente trabalho serão utilizados corpos de prova de aço estrutural ASTM A36 e de PRFV, sendo submetidos a ensaios mecânicos em máquinas adequadas, como máquina de tração, máquina de impacto (charpy), entre outros equipamentos para ensaios mecânicos

Serão analisados os critérios para validação da substituição de aços estruturais pelo PRFV, com base em ensaios mecânicos de ambos os materiais apresentados, sendo estudados cenários em que a substituição poderia ser executada e, finalmente, realizar ensaios relevantes à aplicação analisada, tais como, ensaio de tração, corrosão, impacto, entre outros ensaios mecânicos. Também será analisado a degradabilidade do aço estrutural e do PRFV para validar as características vantajosas no uso de PRFV em relação a um aço estrutural típico, da classe ASTM A36, quimicamente similar ao AISI 1015 ao AISI 1022.

Os ensaios ainda não foram programados devido ao isolamento social e às restrições de acesso às áreas experimentais impostos à pandemia do COVID-19.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados experimentais serão obtidos pelo grupo, a partir da implementação de um protocolo de realização de ensaios e práticas laboratoriais contra a contaminação pelo novo corona vírus. Como tal protocolo foi recentemente implementado, isso ainda não permitiu aos autores levantarem tais dados de comprovação experimental.

Porém, tendo em vista o exposto no referencial teórico deste trabalho, pode-se destacar:

A fibra de vidro possui diversas características que podem ser úteis em diversas áreas além do ramo industrial, como por exemplo, de acordo com Soares (2009), a fibra de vidro não é um material poroso, tal característica provê higiene, o que possibilita o uso deste material em equipamentos hospitalares.

Apesar de ser um material relativamente versátil, alguns cuidados também devem ser tomados em relação ao manuseio da fibra de vidro, o material pode operar com 50% de sua resistência mecânica à 375ºC e 25% à 558ºC (BRIGANTE, 2014).

A reciclagem é uma das grandes preocupações da humanidade atualmente, principalmente quando os materiais em pauta são polímeros, portanto, o estudo de novas formas mais eficazes é de extrema importância, por isto, fica a sugestão deste tema para um possível trabalho realizado.

6	CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressaltando novamente a falta de ensaios experimentais por conta do surto de contaminação do novo corona vírus, esta conclusão será elaborada somente à partir das pesquisas bibliográficas obtidas até o momento. Com base teórica apresentada, há grande expectativa que os valores obtidos experimentalmente não apresentem discrepâncias elevadas, comprovando assim a efetividade mecânica na utilização de PRFV ao invés de aço estrutural ASTM A36.

O PRFV possui alta resistência à corrosão em ambientes quimicamente agressivos e degradantes, sendo estes materiais compósitos mais atrativos para a aplicação nestes ambientes se comparado a durabilidade e vida útil dos aços nessas situações, além de que, o uso de PRFV nestes ambientes é uma alternativa mais econômica pois é necessária pouca manutenção e a vida útil nesse caso é mais longa quando comparado ao aço.

7	REFERÊNCIAS

ASKELAND, Donald R; FULAY, Pradeep P; WRIGHT, Wendelin J; The Science and Engineering of Materials. 6. ed. Stamford, USA: Cengage Learning, 2010.

BRIGANTE, Domenico; New Composite Materials: Selection, Design, and Application. Switzerland: Springer, 2014.

BAJPAI, Pramendra k; SINGH, Inderdeep; Reinforced Polymer Composites: Processing, Characterization and Post Life Cycle Assessment. Weinheim, Germany: John Wiley & Sons, 2019.

CHAWLA, Krishan k. Composite Materials: Science and Engineering. New York: Springer Science & Business Media, 2012.

CALLISTER, William D. JR; RETHWISCH, David, G; Fundamentals of Materials Science and Engineering: An integrated Approach. 5. ed. New York: John Wiley & Sons 2015.

FECHT, Galen; TASK Committee on Fiber-reinforced Polymer Products for Overhead Utility Structures. Recommended Practice for Fiber-Reinforced Polymer Products for Overhead Utility Line Structure. Volume 104 de ASCE Manual and Reports on Engineering Practice. 2. ed. American Society of Civil Engineers, 2019.

FIGUEIREDO, A. L.; ALVES, A. P. M.; FERNANDES Junior, V. J.; ARAUJO, A. J.; Reciclagem Terciária do Poli (Etileno Tereftalato) Visando a Obtenção de Produtos Químicos e Combustível. Rev. Virtual Quim. v. 7, n. 4, p. 1145-1162, julho / agosto de 2015. Disponível em: < http://rvq-sub.sbq.org.br/index.php/rvq/article/view/823/565> Acesso em: 09 de junho de 2020.

FONSECA, Talitha Granja; ALMEIDA, Yeda Medeiros Bastos de; VINHAS, Glória Maria. Reciclagem química do PET pós-consumo: caracterização estrutural do ácido tereftálico e efeito da hidrólise alcalina em baixa temperatura. Polímeros,  São Carlos ,  v. 24, n. 5, p. 567-571,  Oct.  2014 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-14282014000500008&lng=en&nrm=iso>. access on  09  June  2020.

JAIN, Ravi; LEE, Luke. Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites for Infrastructure Applications; Focusing on Innovation, Technology Implementation and Sustainability. New York: Springer Sciente+Business Media B.V, 2012.

KEMERICK, Pedro Daniel da Cunha; PIOVESAN, Maurício; BERTOLETTI, Luísa Lima; ALRMEYER, Sabrina; VORPAGEL, Tatiane Hohm. Fibras de Vidros: Caracterização, Disposição final e Impactos Ambientais Gerados. REGET/UFSM, v.10, nº 10, p. 2112-2121, 2013.

KERSTING, Daniel de F.; Marinucci, Gerson; Wiebeck, Hélio. Reciclagem de Compósitos Carbono/Epóxi: Uso de Reciclagem química Associada a Outros Métodos. CBECIMAT, Joinville, SC. v. 1, n. 1, p. 11907-11914, novembro de 2012. Disponível em: <http://repositorio.ipen.br/bitstream/handle/123456789/17383/18414.pdf?sequence=1> Acesso em 12 junho 2020.

LANDESMANN, Alexandre; SERUTI, Carlos Alexandre; BATISTA, Eduardo de Miranda. Propriedades Mecânicas de Polímeros Reforçados com Fibra de Vidro para Aplicações Estruturais. Esteira. Res., São Carlos, v. 18, n. 6, p. 1372-1383, dezembro de 2015. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392015000601372&lng=en&nrm=iso>. acesso em 30 de maio de 2020.

MANO, Bárbara I. S (2009). Compósitos de PP com fibras de curauá obtidos por extrusão/injeção: processamento, formulação, degradação e estabilização. Campinas.   Dissertação (Mestrado). UNICAMP.  p.19-20. Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/248564> acesso em 13 de julho de 2020.

MORAES, Sandra Regina Pires; OLIVEIRA, André Luiz Ribas; SOUZA, João Fábio; ALVES, José Dafico. Avaliação de Polímero Termoplásticos Recicláveis como Materiais Componentes de Telha e Tijolos. Enciclopédia biosfera, centro cientifico conhecer, Goiânia, v. 6, n. 11 p. 1-14, 2010. Disponível em: <http://web-resol.org/textos/avaliacao_de_polimeros.pdf> Acesso em: 09 de junho de 2020.

MORTENSEN, A; Concise Encyclopedia of Composite Materials. 2. ed. Department in Oxford, UK: Elsevier Ltda, 2007.

RESENDE, Juliana Marques; OLIVEIRA, Franciny Lima de; MULINARI, Daniella Regina Mulinari. Avaliação de compósitos híbridos para aplicações em Engenharia. Cadernos UniFOA. Volta Redonda, Ano VI, n. 15, abril 2011. Disponível em: <http://www.unifoa.edu.br/cadernos/edicao/15/11.pdf> Acesso em: 08 Junho 2020

PALUCKA T e BENSAUD-VINCENT B. Composites overview: origins of composites. The Dibner Institute for the History os Science and Technology; 2013. Disponível em: https://authors.library.caltech.edu/5456/1/hrst.mit.edu/hrs/materials/public/composites/Composites_Overview.htm. Acesso em março 2020

ROESLER, Joachim; HARDERS, Harald; BAEKER, Martin. Mechanical Behaviour of Engineering Materials: Metals, Ceramics, Polymers, and Composites. New York: Springer Science & Business Media, 2007.

SANTOS, Clayton P. da Silva; BICHARA, Jorge P. R. (2015). Estudo experimental das propriedades mecânicas para compósito em fibra de carbono e matriz epóxi pipefix (CFRP – Carbon Fiber Reinforced Polymer). Rio de Janeiro. CEFET.  p.29-30 Disponível em: http://www.cefetrj.br/attachments/article/2943/Estudo_Experimental_Propriedades_Mec_Comp%C3%B3sitos_Fibra_Carbono_e_Matrix_Ep%C3%B3xi_Pipefix.pdf acesso em: 03 de junho de 2020.

SPINACE, Márcia Aparecida da Silva; DE PAOLI, Marco Aurélio. Uma tecnologia de reciclagem de polímeros. Quím. Nova, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 65-72, fevereiro de 2005. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S0100-40422005000100014&lng=en&nrm=iso>. acesso em: 09 de junho de 2020.

SOARES, Mychellangelo dos Santos. Processamento de Polímeros Reforçados por Fibra de Vidro. 2009. (FEMAT – Faculdade de Engenharia de Materiais). Universidade Federal do Pará – UFP, Pará.

YI, Xiao-Su; DU, Shanyi; ZHANG, Litong. Composite Materials Engineering, Volume 2 Different Types Of Composite Materials. Springer Nature Singapore Pte Ltd and Chemical Industry Press, Beijing (2018).